GEOGRIGLIA PER IL RINFORZO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta accoppiata ad un geotessile nontessuto leggero, tipo PAVIROCK TGT 50/50 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni stradali.

La geogriglia dovrà essere in fibra di vetro con punto di fusione di circa 850°C ed avere:

Dimensione della maglia: 25/25 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): 50.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): 50.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 3%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 3%.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito per il rinforzo della pavimentazione bituminosa				€/mq