GEOCOMPOSITO PER SEPARAZIONE E PROTEZIONE

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da geotessile nontessuto agugliato (GTX-N) in polipropilene accoppiato termicamente ad una pellicola poliolefinica (PL), tipo STRATOPLAST 350 PL 050 o equivalente, per la separazione e la protezione in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica.

Il geocomposito (GCO) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 400 g/mq;

Spessore a 2 kPa (EN ISO 9863): 2.70 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.5 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.5 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 70%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 70%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO 13433): 22 mm;

Resistenza al punzone piramidale elettrico (EN 14574): 140 N.

La pellicola poliolefinica dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 50 g/mq;

Spessore a 2 kPa (EN ISO 9863): 50 μm;

Permeabilità al vapor d’acqua (ASTM F 372): 7.0 g/mq in 24 ore.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati nominali indicati in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito	€/mq