GEOSTUOIA GRIMPANTE RINFORZATA

Fornitura e posa in opera di geostuoia grimpante (GMA) in polipropilene accoppiata ad una geogriglia tessuta (GGR) in poliestere ad alto modulo, tipo MEGAMAT 20R55 o equivalente, per il controllo dell’erosione in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geocomposito dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 670 g/mq;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 17.0 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 55.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 12%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 12%.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

La geostuoia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geostuoia grimpante rinforzata	€/mq