GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 15/15 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 70 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 15.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 15.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 14%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 10%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.8 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 21 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 300 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 5 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 23/23 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 120 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 23.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 23.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 15%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 3.0 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 12 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 250 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 7 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 32/32 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 155 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 32.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 32.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 16%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 15%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 3.5 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 12 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 200 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 7 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 42/42 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 205 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 42.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 42.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 16%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 5.2 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 10 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 200 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 25 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 52/52 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 255 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 52.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 52.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 15%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 6.5 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 8 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 190 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 21 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 75/75 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 340 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 75.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 75.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 15%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 10.0 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 5 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 110 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 10 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 85/85 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 380 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 85.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 85.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 15%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 10.5 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 4 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 180 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 9 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO A BANDELLE

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a bandelle in polipropilene (GTX) PAVIROCK B 110/110 per la filtrazione, la separazione e il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 480 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 110.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 110.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 15%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 11%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 12.0 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 3 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 175 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 9 l/s*m2.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo EN ISO 17050.

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto a bandelle	€/mq