GEOTESSILE TESSUTO MONOFILAMENTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto monofilamento in polietilene alta densità (GTX), tipo PAVIROCK M 301 o equivalente, per la filtrazione e la separazione in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 130 g/mq;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 0.50 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 23.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 12.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 30%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 22%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 2.2 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 25 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 300 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 180 l/s*m.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto monofilamento con apertura della maglia pari a 300 μm	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO MONOFILAMENTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto monofilamento in polietilene alta densità (GTX), tipo PAVIROCK M 500 o equivalente, per la filtrazione e la separazione in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 140 g/mq;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 0.60 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 30.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 12.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 25%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 20%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 2.3 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 25 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 500 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 200 l/s*m.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto monofilamento con apertura della maglia pari a 500 μm	€/mq

GEOTESSILE TESSUTO MONOFILAMENTO

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto monofilamento in polietilene alta densità (GTX), tipo PAVIROCK M 1000 o equivalente, per la filtrazione e la separazione in applicazioni di ingegneria geotecnica. Il geotessile dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 90 g/mq;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 0.60 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 15.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 12.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 21%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 18%;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.6 kN;

Valore di perforazione al cone drop test (EN ISO 13433): 25 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 1000 μm;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 250 l/s*m.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

Il geotessile dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geotessile tessuto monofilamento con apertura della maglia pari a 1000 μm	€/mq