GEOCOMPOSITO DRENANTE

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) con struttura a canali costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX-N), tipo PAVIDRAIN 2F5 o equivalente, per la filtrazione e il drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica.

Il geocomposito (GCO) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 600 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 5.0 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Capacità drenante nel piano (EN ISO 12958 contatto M/R), in base alle condizioni progettuali:

con i=1.0: 	1.10 l/s*m (20 kPa), 0.90 l/s*m (50 kPa), 0.75 l/s*m (100 kPa)

con i=0.1:	0.25 l/s*m (20 kPa), 0.18 l/s*m (50 kPa), 0.14 l/s*m (100 kPa)

con i=0.04:	0.15 l/s*m (20 kPa), 0.10 l/s*m (50 kPa), 0.05 l/s*m (100 kPa)

Il geotessile (GTX-N) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 100 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Perforazione al cone drop (EN ISO 13433): 30 mm;

Apertura caratteristica O90 (EN ISO 12956): 90 μm;

Permeabilità ViH50 (EN ISO 11058): 100 l/s*m2.

Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito drenante	€/mq

GEOCOMPOSITO DRENANTE

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) con struttura a canali costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX-N), tipo PAVIDRAIN 2F8 o equivalente, per la filtrazione e il drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica.

Il geocomposito (GCO) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 700 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 8.00 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Capacità drenante nel piano (EN ISO 12958 contatto M/R), in base alle condizioni progettuali:

con i=1.0: 	2.80 l/s*m (20 kPa), 2,40 l/s*m (50 kPa), 1.60 l/s*m (100 kPa)

con i=0.1:	0.90 l/s*m (20 kPa), 0.70 l/s*m (50 kPa), 0.50 l/s*m (100 kPa)

con i=0.04:	0.45 l/s*m (20 kPa), 0.40 l/s*m (50 kPa), 0.25 l/s*m (100 kPa)

Il geotessile (GTX-N) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 100 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Perforazione al cone drop (EN ISO 13433): 30 mm;

Apertura caratteristica O90 (EN ISO 12956): 90 μm;

Permeabilità ViH50 (EN ISO 11058): 100 l/s*m2.

Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito drenante	€/mq

GEOCOMPOSITO DRENANTE

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) con struttura goffrata costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX-N), tipo PAVIDRAIN 2F20L o equivalente, per la filtrazione e il drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica.

Il geocomposito dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 700 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 20.0 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Capacità drenante nel piano (EN ISO 12958 contatto M/R), in base alle condizioni progettuali:

con i=1: 	5.40 l/s*m (20 kPa), 1.90 l/s*m (50 kPa), 0.40 l/s*m (100 kPa)

con i=0.1:	1.65 l/s*m (20 kPa), 0.50 l/s*m (50 kPa), 0.10 l/s*m (100 kPa)

con i=0.04:	0.90 l/s*m (20 kPa), 0.30 l/s*m (50 kPa), 0.05 l/s*m (100 kPa)

Il geotessile (GTX-N) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 100 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Perforazione al cone drop (EN ISO 13433): 30 mm;

Apertura caratteristica O90 (EN ISO 12956): 90 μm;

Permeabilità ViH50 (EN ISO 11058): 100 l/s*m2.

Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito drenante	€/mq

GEOCOMPOSITO DRENANTE

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) con struttura goffrata costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX-N), tipo PAVIDRAIN 2F20 o equivalente, per la filtrazione e il drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica.

Il geocomposito (GCO) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 900 g/m2;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 20.0 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 16.0 kN/m;

Capacità drenante nel piano (EN ISO 12958 contatto M/R), in base alle condizioni progettuali:

con i=1: 	5.00 l/s*m (20 kPa), 2.60 l/s*m (50 kPa), 0.55 l/s*m (100 kPa)

con i=0.1:	1.60 l/s*m (20 kPa), 0.70 l/s*m (50 kPa), 0.16 l/s*m (100 kPa)

con i=0.04:	0.85 l/s*m (20 kPa), 0.45 l/s*m (50 kPa), 0.05 l/s*m (100 kPa)

Il geotessile (GTX-N) dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 100 g/m2;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 8.0 kN/m;

Resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 1.3 kN;

Perforazione al cone drop (EN ISO 13433): 30 mm;

Apertura caratteristica O90 (EN ISO 12956): 90 μm;

Permeabilità ViH50 (EN ISO 11058): 100 l/s*m2.

Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geocomposito drenante	€/mq