BIORETE IN FIBRE DI JUTA

Fornitura e posa in opera di biorete in fibre di juta, tipo PAVIMANT J o equivalente, per il controllo dell’erosione in applicazioni di ingegneria geotecnica. La biorete dovrà avere:

Massa areica (EN ISO 9864): 500 g/mq;

Grado di copertura: 40/60%;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 7.5 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 5.0 kN/m;

Previsione di durabilità su versanti naturali: 12 mesi.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere documentate da aziende fornitrici operanti secondo sistemi qualità conformi alla norma ISO 9001 con certificazione in corso di validità e dovranno essere garantiti mediante dichiarazione di conformità (UNI EN ISO 17050).

La biorete dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Fornitura e posa in opera di biorete in fibre di juta	€/mq