GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 20/20 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 3.5 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 8.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta con rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 35/20 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >35.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 6.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 13.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 55/20 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >55.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 10.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 22.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 80/20 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >80.0 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 15.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 30.0 kN/m

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 110/20 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >110 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >20.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 19.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 42.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 150/30 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >150 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >30.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 26.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 59.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq

GEOGRIGLIA TESSUTA

Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in poliestere alta tenacità (GGR) con rivestimento polimerico, tipo PAVIROCK TPV 200/30 o equivalente, per il rinforzo in applicazioni di ingegneria geotecnica.

La geogriglia dovrà avere:

Dimensione della maglia: 25/40 mm;

Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319): >200 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319): >30.0 kN/m;

Deformazione a rottura MD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO 10319): 10%;

Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 35.0 kN/m;

Resistenza a trazione MD al 5% di deformazione (UNI EN ISO 10319): 79.0 kN/m.

La geogriglia dovrà essere marcata CE in conformità alle norme armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.

La geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.

Geogriglia tessuta rivestimento polimerico	€/mq